
附件2:
农村危房改造和抗震安居工程项目技术要求
一、砖木结构

砖木结构是指竖向承重构件为砖砌体，楼面采用木梁承重，屋盖采用木梁或木屋架承重的结构体系。

以往建盖的砖木结构因传统观念影响及老百姓抗震防灾减灾的意识不强,确实达不到抗震要求，但并不是说砖木结构不能建盖，而是在建盖过程中，要对针对以下几个薄弱环节加强：

第一、选址非常重要。建房要尽量避开软弱地基、山坡、河边，也不能在老河道、填埋的池塘、深沟边及半挖半填的地基上建房，因为这些地段会因为地震、暴雨等的影响，会造成滑坡、泥石流、地基塌陷等，使房屋遭到更大的破坏。因而房屋最好盖在坚硬、密实、均匀的地基上和开阔平坦的地段。

第二、农村民居设计应综合考虑乡土人情、生活习惯、建房习惯，并结合自然地形、地域，因地制宜，不要求统一。但具体设计时还是要遵守一定的抗震原则：（1）层数不高于二层，高度不大于7.2米，要尽量考虑基础与墙体、墙体与墙体之间连接牢固可靠，使房屋组成一个整体，达到抗震的目的。（2）房屋形状尽量简单，一般以长方形为宜，尽量少盖七字形等不规则的房屋，避免转角处在地震时遭到破坏，正房和厢房不能连起来盖，应分别建盖。（3）房屋高度在满足舒适的前提下，尽量盖小一点，前后屋檐出挑不宜过大。

第三、基础埋入土中不低于50公分，且不低于老土30公分，当基础地基出现软硬不均时，对软土部分进行换土回填或挖成台阶型，使地基土质相对均匀一致。基础应尽量采用毛石支砌，不能用卵石支砌，并用不低于50号的水泥砂浆座浆支砌，并且应一层支砌并找平再支砌上一层。基础支砌完后应立即回填土，回填时应分层回填，每层回填厚度不大于30公分，并夯实，回填土易用砂夹石等硬土回填，不能用淤泥、耕质土或含有树叶、杂草等能腐烂的材料回填。 

第四、门窗在满足采光通风的情况下，门窗洞口尽量减小，且门窗上方要设钢筋砖过梁或钢筋混凝土过梁。

第五、墙体厚度不低于24公分，砖强度不低于100号，砂浆强度不低于50号（可按水泥与砂的重量比为1：8进行配制），砖表面要干净，并应提前一、两天浇水湿润，生石灰要在石灰池中熟化不低于14天。砖砌体要求横平竖直，砂浆饱满，灰缝均匀，厚度在8—12毫米左右（即1公分左右），砖墙角处和交接处应同时支砌，并沿墙每隔50公分高设置2ф6钢筋，且每边伸入墙体1米，每天支砌高度不大于2米。

第六、基础顶、每层楼顶、檐口标高处均应设置圈梁，且圈梁应设在同一水平面上，并形成封闭状，圈梁宽同墙厚，高为24公分左右，配置4ф12的通长钢筋，箍筋ф6@200㎜，外墙四大角必须设置构造柱，墙体开洞大的位置也应设置构造柱，钢筋配置4ф12，构造柱应埋入地中，且伸入基础不少于于两层石脚，构造柱应先砌墙后浇构造柱，构造柱与墙连接处砌马牙槎，并沿墙高每隔50公分设2ф6钢筋伸入墙内1米，构造柱筋应穿过圈梁，上下贯通，并与圈梁相连。

构造柱与圈梁一起形成墙体的边框，地震时箍住墙体，能限制墙体裂缝的开展，并能减轻地基不均匀沉降对房屋的影响。

第七、走廊应浇灌钢筋混凝土柱子及挑梁，不能采用砖柱及砖挑梁。

第八、檩条端头应采用垫块（木或钢筋混凝土）、托木等方法与墙体连接。

二、五架房

穿斗房（五架房）：是指房屋由木柱、木梁、屋架、椽子等承重，墙体只作为围护墙或隔墙。要求：

第一、用土基墙做围护墙时，要求层数不高于一层，高度不大于4米；用砖墙做围护墙时，层数不高于二层，高度不大于7.2米；

第二、柱子、梁、屋架等承重构件没有大的变形、歪扭、腐朽、虫蛀和开裂等，木柱稍径（小头直径）不小于15公分；

第三、房屋整体倾斜不能太大，一般不能大于5公分；

第四、柱梁等接头连接应牢固，如连接不够牢固，可采用小斜撑、三角木、铁抓钉（蚂蟥钉）等进行加固；

第五、不能出现木柱与砖墙混合承重现象，不能因图方便，中间用木柱，两头把木柱省掉，将梁直接搭在山墙上，形成墙抬梁。这种木柱与山墙混合承重，是不允许的，必须在山墙处增设木柱，将山墙由承重墙变为围护墙。

第六、围护墙与木柱应有可靠连结措施，可以先在柱子上拴上钢筋、铁丝，或订上木条，在再将钢筋、铁丝、木条埋入墙中；

第七、围护墙优先采用砖砌体墙，隔墙优先采用木板墙，围护墙厚度不低于24公分（一个砖的长度），土基墙的山尖墙应采用木板墙等轻质墙；用土基墙做外墙时，应用水泥砂浆将外墙墙脚粉1米高，保护墙体受潮或雨淋；

第八、当采用瓦屋面时，瓦应全部或局部座浆以防瓦滑落。

第九、木柱与柱脚石应有可靠的连接，可以浇一坨混凝土做为柱脚石，并让柱子埋入混凝土中不少于5公分。

第十、砖砌体围护墙体每隔5米应设砖壁柱，并且在悬墙的端部应设置砖壁柱。

五架房的选址、设计及基础、墙体支砌可参照砖木结构，且五架房、砖木结构的加固要求可参照新建要求。

三、砖混结构

由砖、钢筋、混凝土混合承重的结构

要求：1、请具有设计资质的设计公司进行设计；

      2、严格按照图纸施工。

四、重建对象
1、首选砖混结构。优点：①抗震、保温、隔热；②防火；③因现在木材紧缺，且木材贵，造价与五架房、砖木结构差异不大，经济，如果资金不足，可考虑基础按两层房子设计，先盖一层，待以后有钱了，再盖上一层。要求：①有设计图纸，请具有设计资质的设计公司进行设计；②严格按照设计图纸及现行标准规范施工。

2、穿斗房；主体已基本达到抗震要求，但围护墙必须按要求设置圈梁和构造柱；保证木柱与柱脚石应有可靠的连接；瓦屋面应全部或局部座浆以防瓦滑落。
3、砖木结构：因二层砖木结构体系不完善，因而一般不采用，一层砖木结构可考虑，但必须设置圈梁和构造柱；走廊应浇灌钢筋混凝土柱子及挑梁，不能采用砖柱及砖挑梁；瓦屋面应全部或局部座浆以防瓦滑落。
PAGE  
- 5 -

